< 참고자료 >

표 1. 폴리에틸렌(PE) 필름 피복 하우스의 황사 세척효과

세척방법	세정제농도 (%)	물소요량 (L/m2)	투광률 (%)	세척비용 (원/10a)
동력분무기 살포	0.5	2.0	64.7	3,400

※ 동력분무기 살포압력 : 15kgf/cm2

사진 1. 오이 및 애호박의 황사 피해 증상

오이 줄기 웃자람              애호박 낙과

사진 2. 시설 피복자재 황사 부착상태 및 세척방법

비닐하우스에 부착된 황사        비닐하우스 세척방법

표 2. 시설 피복자재별 황사 세척요령

○ 동력분무기를 이용하여 미지근한 물로 세척

(분무조건 : 분무압력 15kgf/cm2, 분무량 2L/m2)

- 비닐하우스 : 수용성세제(시판 세탁용세제) 0.5% 용액으로 세척

- 유리온실 : 옥살산 4% 용액으로 세척하고 3일후 물로 세척

표 3. 시설 피복자재별 분진 오염정도 및 세척시 주의사항

○ 분진 오염정도

- 시설 피복자재는 필름, 경질판 및 유리 등 종류에 따라 분진 오염정도가 다르다

- 일반적으로 폴리에틸렌(PE) 필름이 에틸렌아세트산비닐(EVA) 필름이나 염화비닐(PVC) 필름보다 분진에 대한 오염정도가 낮다. 이것은 먼지나 분진을 부착하는 정전기가 PE 필름이 EVA 필름이나 PVC 필름보다 적게 발생하기 때문이다

○ 세척시 주의사항

- 폴리에틸렌(PE), 염화비닐(PVC), 폴리카보네이트(PC), 유리 등 피복자재의 특성에 따라 세척방법을 달리 해야 한다

- PE 필름이나 PVC 필름과 같은 플라스틱 필름은 강산이나 강염기의 특성을 지닌 세척제나 염소와 황이 포함된 유기인계를 포함한 세척제를 사용할 경우 내구성이 급격히 떨어져 파손될 우려가 있을 뿐만 아니라 토양오염의 원인이 되기도 한다