<참고 1>

황사피해 방지를 위한 원예시설 관리 요령

최근 황사가 잦아지고 심해지고 있습니다.

황사가 왔을 때, 비닐하우스의 투광율이 감소되어 오이, 토마토, 고추, 애호박 등 시설재배 작물에 피해가 클 것으로 예상됩니다.

□ 피복자재 종류별 황사 먼지와 투광율(2002. 3월 경기, 충청)

□ 황사가 계속될 때에는 이렇게 실천 합시다！

○ 동력분무기를 이용하여 미지근한 물로 세척하시기 바랍니다.

(분무 조건 : 압력 15 kgf/cm2, 분무량 2 L/m2)

- 비닐의 경우 수용성세제(0.5% 용액)로 세척하세요.

- 유리는 옥살산(4% 용액)으로 세척하고 3일후 물로 세척하세요.

문의 : 시설원예시험장(051-602-2134)

<참고 2> 피복자재별 특성 황사 대응 요령과 세척 효과

○ 온실용 피복자재로 이용하는 연질필름의 종류별로 먼지에 의한 오염의 정도는 일반적으로 폴리에틸렌필름(PE)이 초산필름(EVA)이나 염화비닐(PVC)보다 낮다. 이것은 먼지를 부착하는 정전기가 초산필름(EVA)이나 염화비닐(PVC)이 폴리에틸렌필름(PE)보다 크기 때문이다.

○ 온실의 피복자재는 필름, 경질판 및 유리 등 종류에 따라 분진의 오염정도가 다르다. 또한 세척을 하는 방법도 폴리에틸렌(PE), 염화비닐(PVC), 폴리카보네이트(PC), 유리 등 소재의 특성에 따라 다르게 하여야 한다. 즉 폴리에틸렌필름(PE)이나 염화비닐(PVC)과 같은 플라스틱필름 종류는 강산이나 강염기의 특성을 가진 세척제나 염소와 황이 포함된 유기인제를 포함한 세척제를 사용할 경우 내구성이 급격히 떨어져 파손의 우려가 있을 뿐만 아니라 토양오염의 원인이 되기도 한다. 분진에 의한 온실 피복자재의 오염은 투광률을 감소시켜 유발하여 작물의 생산성을 크게 떨어뜨리기 때문에 절적한 대책이 요구된다.

○ 시험 결과, 피복 후 6개월이 경과되고 황사에 오염된 폴리에틸렌필름(PE)를 대상으로 시판되는 세정제(농도 0.5%)를 농도와 분무량을 달리하여 세척한 결과 투광률은 57.4%에서 64.7%로 7.3%가 개선되었다. 기타 손세척 및 밀대를 이용한 인력에 의한 작업은 투광률 개선 효과는 인력보다 다소 높았으나 비용이 많이 들어 비경제적이었다.

표 1. 폴리에칠렌필름(PE) 피복 온실세척 효과

세척방법	세정제농도 (%)	물소요량 (L․m-2)	투광률 (%)	비용 (원/10a)
동력분무기살포 (압력 : 15 kgf․cm-2)	0.05	2.0	64.7	3,400

<참고 3> 황사 피해 및 세척 사진

황사 세척장면

오이 줄기 웃자람                 애호박 낙과